Гидравлическое масло

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА L-HL

Высококачественные гидравлические масла L-HL предназначаются для систем привода и гидравлического управления.  Они изготовлены на основе глубоко рафинированных, депарафинированных и гидрорафинированных минеральных масел, получаемых из нефти. Эти масла имеют в своем составе соответственно подобранный пакет облагораживающих низкопепельных и беспепельных присадок, которые придают им хорошие антикоррозийные, противоокислительные,  смазочные, деэмульгирующие и антипенные характеристики.

Гидравлические масла L-HL применяются в средненагруженных системах привода и гидравлического управления.

Характеристика:

Формула масла гарантирует:

- хорошую защиту поверхностей смазанных элементов,

- хорошие антипенные свойства,

- хорошие способности выделения воздуха,

- очень хорошие деэмульгирующие свойства,

- гидролитическую стабильность,

- хорошую фильтруемость,

- чистоту систем смазывания,

- долговременную эксплуатацию элементов гидравлической системы.

Масло предназначается для смазывания:

- систем привода и гидравлического управления,

- циркуляционных систем.

| № | Требования | Методы исследований по | Eдиница | Величина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
| 1. | Кинематическая вязкость при 400C | ASTM D-445 | мм2/сек | 32 | 46 | 69 | 100 | 150 |
| 2. | Температура текучести | ASTM D-5950 | 0C | -36 | -33 | -30 | -27 | -24 |
| 3. | Температура вспышки | PN-EN ISO 2592 | 0C | 225 | 235 | 250 | 265 | 270 |
| 4. | Деэмульгирующие свойства | PN-86/C-04065 | мин. | 15 | 16 | 25 | 25 | 30 |
| 5. | Индекс вязкости | ASTM D-2270 |  | 100 | 100 | 98 | 96 | 94 |

Вышеуказанные данные являются типичными величинами, получаемыми при нормальной толерантности производственных партий, они не представляют собой технической спецификации и могут изменяться в связи с постоянным развитием продукта.

Применение:

Гидравлические масла L-HL применяются везде, где гидравлические системы требуют масла хорошего класса качества и вязкости.

Эти масла могут также применятся в гидравлических системах строительных и горных машин.

Спецификации:

  - ISO VG 32-150,

  - ISO-L-HL,

  - DIN 51524cz1.

Хранение:

Продукты надо хранить под крышей. Если бочки с продуктом находятся на воздухе, где они подвергнуты отрицательным атмосферическим факторам (дождь, снег) их надо хранить под прикрытием (брезент) в вертикальном положении, чтобы избегать попадания воды в контейнеры и разрушения маркировки.

Продукты не рекомендуется хранить при температуре выше 60oC или в местах, где выступает сильное воздействие солнечных лучей и низких температур. Гарантипрованный срок пригодности к употреблению, соблюдая условия складирования, составляет не менее 3 лет

Здоровье, безопасность, окружающая среда:

Информация, касающаяся здоровья, охраны труда и воздействия на окружающую среду находится в карте безопасности. Она заключает в себе детали, относящиеся к возможным угрозам, предупреждениям и средствам первой помощи. Кроме того, в ней обсуждается воздействие масла на окружающую среду, а также способ утилизации использованных продуктов. Обращаем внимание потребителей, что за пользование нашим продуктом другим способом, чем предлагается нами, компания и ее партнеры ответственности не несут.  Перед использованием продукта для других целей, чем  предлагается нами, необходимо посоветоваться в LOTOS Oil.

Информации, содержащиеся в настоящей карте не являются предложением согласно Уставу от 23 Апреля 1964 - гражданский процессуальный кодекс.

LOTOS Oil S.A не несёт никакой ответственности за какие-либо последствия использования присущих в карте данных, особенно при принятии коммерческихи инвестиционных решений. Данные, содержащиеся в карте, являются типическими значениями, получаемыми при нормальной толерантности продукционных партий,   в связи с постоянным развитием продукта, могут подвергаться изменениям. LOTOS Oil S.A не несёт никакой ответственности за доступность продукта.

Составлено: 15.02.2008

Издание №: 2

Актуализация: 12.07.2010